-요약문-

서론

-폐발포 플라스틱의 처리방법중 경량 시멘트 모르터 이용에 관하여 발표

-석유화학 공업의 눈부신 발전과 생활수준의 향상으로 다량의 플라스틱의 생산에 맞춰

다량의 플라스틱 폐기물 발생.

-재료자체의 특성의 우수성 때문에 물질 순환계의 흐름을 타기 어렵고 때문에 토양, 해양등   에 산재하여 환경오염에 커다란 영향을 미침.

-이중 발포 플라스틱은 플라스틱은 EPS(Expanded Polystyrene Styro Foam)               PSP(Polystylene Paper) 및 EVA(Expanded Ethylene Vinyl Acetate)등이 있음.

-폐발포 플라스틱의 연간 발생량은 약 60,000여톤.

-이중 약 10%에 해당하는 6,000여톤만이 재활용.

-폐발포 플라스틱은 처분의 문제점;

1, 그  발생경로가 다양하여 추적이 어렵다.

2, 재생 기술 부족으로 재활용이 잘 이뤄지지 않는 실정.

3, 비중이 작고 중량에 비해 부피가 크기 때문에 수거 및 운반이 곤란.

4, 부피성 재료이므로 재생할 경우 경제성이 매우 작은 단점.

-폐 플라스틱의 재활용 방법;분해이용법, 용융고화재생이용법, 소각폐열회수이용법, 파쇄기                              타이용법등이 있음.

본연구는폐발포플라스틱을일정크기로 분쇄하고 그 입자를 시멘트 모르터용 경량골재로 이용하여 강모래의 대체효과를 알아보는데 있다.

실험

-재료; 시벤트.강모래,폐발포 플라스틱의 분쇄 입자

-배합; 시멘트와물이 전체비율에서 45% 다음으로 모래를 모래와 폐발포 플라스틱 비율에서          0~90%까지해서 배합 나머지 각각의 페발포 플라스틱.

-공시체의 제작; 위의 배합으로 각각 10개의 공시체 제작

결과

1. 압축강도(Compressive Strength)- 일반적으로 폐발포성 플라스틱 골재가 모래를 치환할수                                    록 압축강도는 감소함

2..휨강도(Modulus of Rupture)- 압축강도 변화와 거의 비슷한 경향을 보여주었다.

3. 흡수율(Water Absorption)- 모래치환율에 따른 흡수량의 변화는 폐발포성플라스틱 골재가                              많이 치환될수록 흡수량이 높게 나타났다.

4. 열전도율(Thermal Conductivity)- 모래를 10 %씩 단계별로 치환함에 따라 열전도율도 증가                                  하였다.

결론

폐발포성플라스틱 골재 40 % 까지 모래를 치환하였을 때 강도면에서 조금만 보완한다면 국내 시장 제품과 비교해서 손색이 없을 정도의 평가를 보였다.

재활용 수집 측면에서 조금만 노력한다면 이런 재생 기술과 적목시켜 환영오염방지에도

도움이 되고 건축비 절감과 우수한 경량성 시멘트를 손쉽게 얻을수 잇을 것이다.